# Лента бандажная

## Бандажная лента из нержавеющей стали AISI 304

Толщина 0,5 мм

Ширина 12,7 мм

Длина рулона 50 п.м.

Поставляется в деревянных ящиках по 430 рулонов каждом

## Цена DDP Хабаровск 10,65 р./п.м. (532,50 р./рулон)

Заказанный объем составляет 8 ящиков:

8 ящ. * 430 рул. * 50 м = 172 000 м

# Замок для бандажной ленты

## Цена DDP Хабаровск 1,92  руб/шт.

Поставляется в картонных коробках по 10 000 шт. в каждом

Заказанный объем составляет 5 ящиков:

5 ящ. * 10 000 шт. = 50 000 шт.

## Срок поставки из Китая:

в течение 35 рабочих дней с момента перечисления предоплаты

## Условия оплаты:

предоплата 30% для открытия заказа, остаток суммы до поступления на таможенную территорию РФ

## Химический состав

| Марка | Содержание |
| --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | P | S |
| AISI 304 | 0,07 | 1 | 2 | 17-19 | 8,0-11,0 | 0,035 | 0,03 |

## Механические свойства

1 вариант. Мягкая (твердость HV180-200) – прочность на растяжение >520

2 вариант. Средняя 1/2H (твердость HV250-310) – прочность на растяжение >780

Генеральный директор	______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56