Нержавеющая сталь в рулонах

Предлагаем рассмотреть вопрос о поставке в Ваш адрес нержавеющей ленты в рулонах:

AISI 304   2B   0,6 x 1000      135 000 руб./ тн.

AISI 430   2B   0,5 x 1000      81 000 руб. /тн.

Производитель:

Shanxi Taigang Stainless Steel Com.Ltd

Вес рулона – 5 тонн

Цены даны на условиях DDP Хабаровск, с учетом оплаты всех таможенных пошлин, в том числе НДС. Стоимость доставки до Челябинска – 70 000 руб. за 20-футовый контейнер.

Условия оплаты:

30% авансовый платеж для открытия заказа

70% до поступления товара на таможенную территорию РФ.

Срок поставки до Хабаровска – 35 дней  с момента получения предоплаты

Химический состав:

| AISI/UNS | Chemical composition |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Other |  |  |
| S30400 | 0,08 | 1 | 2 | 18 | 8 | - | - |  |  |
| Standard | Chemical composition |
|  | C | Si | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo |
| AISI430 | 0,12 | 1 | 1 | 0,03 | 0,04 | 16 | 0,6 | - | 0,75 |

Генеральный директор                                ______________________  Савватеев В.А.

Контактные данные: тел. 914-318-43-57, Skype: savva56