Стеклопластиковые трубы (RPMP)

Стеклопластиковые трубы – это уникальные многослойные трубы, отличающиеся превосходной прочностью, высокими гидравлическими характеристиками, весом  и устойчивостью к коррозии.

保护层 Защитный сорй

外增强层 Внешний усиленный слой

中芯夹砂层Сердцевина с кварцевым песком

内增强层 Внутренний усиленный слой

内衬层 Внутреннее покрытие

Диаметр

Лавление

Жёсткость

Конец трубы       Стальное кольцо  Расширительная  Уплотнительное кольцо       Конец трубы

резина

玻璃钢夹砂管技术参数表

Технические данные по стеклопластиковым трубам

| 序号 № | 项目 Поазатели | 数据 Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环向拉伸强度 Кольцевая прочность на растяжение | 200—350Mpa |
| 2 | 轴向拉伸强度 Прочность при осевом растяжении | 100—200 Mpa |
| 3 | 环向弯曲弹性模量 Модуль упругости | 10000—25000 Mpa |
| 4 | 巴柯尔硬度 твердость по Барколу | ＜40 |
| 5 | 泊松比u Коэффициент Пуассона | 0.3 |
| 6 | 热膨胀系数 Коэффициент термального расширения | 2x10-5 1/0C |
| 7 | 氧指数 Кислородный индекс | 30% |
| 8 | 内表面的摩阻系数 Коэффициент внутреннего трения | 0.0084 |
| 9 | 密度 Густота | 1700—2000kg/m3 |

玻璃钢夹砂管道与不同管材的特性比较 Сравнение стеклопластиковых труб с трубами из других материалов

材料 Вид материала 项目Показатель.; 玻璃钢夹砂管道 Труба (RPMP); 预应力钢套筒混凝土管道 Труба (PCCP); 预应力混凝土管道 Труба (PCP); 钢管 Стальная труба; 球墨铸铁管道 Чугунная труба. 输水能力(m3/s) Поток воды(m3/s); 6.8; 6.8; 6.8; 6.8; 6.8. 糙率系数 Коэффициент шероховатости; 0.0084; 0.013; 0.013; 0.011; 0.011. 管道直径(mm) Диаметр трубы; 2000; 2400; 2400; 2200; 2200. 单根长度(m) Длина одной штуки; 12; 6; 4; 5. 使用寿命(年) Срок службы; 50-70; <50; 30; 10-20; 30. 抗内压(MPa) Внутреннее давление (MPa); 0.6; 0.4; 0.6; 0.6; 0.6. 抗外压(MPa) Внешнее давление (MPa); 覆土深度6m глубина укладки под землю; 覆土深度6m глубина укладки под землю; 覆土深度6m глубина укладки под землю; 覆土深度6m глубина укладки под землю; 覆土深度6m глубина укладки под землю. 防渗性 Непромокаемость; 具有很好的防渗性 Харошая; 管身的防渗性能较好 Харошая у тела трубы; 防渗性能一般 Общая; 防渗性好 Нормальная; 防渗性能好 比钢管要好 Лучшая чам у стальной. 耐腐蚀性 Антикоррозионные свойства; 非常好，不需另做防腐的 保护性措施 Хорошие, не требуется защита; 在特殊条件下需做防腐措施 并做阴极保护При особенных условиях требуется антикоррозийная обработка и катодная защита; 在特殊条件下需做防腐措施 并做阴极保护При особенных условиях требуется антикоррозийная обработкаи катодная защита; 耐腐蚀性差 需要做大量的防腐处理 Коррозиесиоймость плохая, требуется большая антикоррозийная обработка; 有时需要防腐蚀处理 Иногда требуется антикоррозийная обработка. 安全性 Безопасность; 符合国家饮用水标准 Соответствует Госту по питьевой воде; 无毒、对水质无污染 Без вредных веществ и загрязнения для воды; 无毒、对水质无污染 Без вредных веществ и загрязнения для воды; 存在锈蚀问题对水质有污染 Бывает жавление и загряз- нение для воды; 存在锈蚀问题对水质有污染 Бывает жавление и загряз- нение для воды. 设计、生产标准 Норма на проектирование и производство; JC/T838-1998; AWWAC304; AWWAC301; GBJ69-84; GB5696-94. 接头形式 Форма соединения; 双“O”型圈密封、承插连接 Соединение с двойным кольцевым уплотнением, раструбное соединение.; 滑动橡胶圈单密封、承插连接 Соединение с одиночным скользящим резиновым кольцевым уплотнением, раструбное соединение.; 柔性橡胶圈密封 Гибкое резиновое соединение; 焊接 Сваросное соединение; 承插 Раструбное соединение. 接头是否可以偏转 Соединение с уголом отклоненич; 可以3度 На 3 градуса; 可以3度 На 3 градуса; 不可以 Отклонение не допускается; ——; ——. 接头个数 Кол-во соединения; 1个/12m 1 шт./ 12м; 1个/6m 1 шт./ 6м; 1个/4m 1 шт./ 4м; 很多 Многочисленное; 1个/8m 1 шт./ 8м. 能否接头试压 Испытание давления на соединение; 可以 Допускается; 不可以 Не допускается; 不可以 Не допускается; 不可以 Не допускается; 不可以 Не допускается. 安装速度 Скорость установки; 非常快 Очень быстрая; 一般 Обыяная; 较慢 Медленная; 很慢 Очень медленная; 一般 обычная. 爆管现像 Поломка трубы; 无 нет; 有 есть; 有 есть; 有 есть; 有 есть. 维修方便程度 Тех.ремонт; 一般情况下不需维修，如需维修非常方便 Удобный, при обычном случае ремонт не требуется.; 不便 Неудобный; 不便 Неудобный; 不便 Неудобный; 不便 Неудобный.